2.   SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA ROBÓT BETONOWYCH              I ZBROJARSKICH

- Przedmiot:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych przy wykonywaniu budynków sceny letniej i zaplecza socjalno-gospodarczego projektowanych w zespole boisk i urządzeń sportowych                          w miejscowości Modliborzyce.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

- Zakres robót:

- Wykonanie podkładu (chudego betonu B7,5) pod ławy fundamentowe.

- Wykonanie ław fundamentowych betonowych z betonu B15.

- Wykonanie zbrojenia z prętów stalowych.

- Wykonanie schodów betonowych na gruncie.

- Materiały:

Beton towarowy, stal zbrojeniowa, drut wiązałkowy, deski do deskowania konstrukcji betonowych. Podawanie betonu pompą do betonu.

Czas wbudowania betonu nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze +15oC, 70 minut przy temperaturze +20oC, 30 minut przy temperaturze +30oC.

Stal zbrojeniowa żebrowana AIII – pręty główne, gładka AO – strzemiona oraz drut wiązałkowy.

- Sprzęt:

Mieszalniki samochodowe (gruszki), wibratory, łopaty, prościarka, giętarka, nożyce do metalu, samochód ciężarowy.

Prefabrykaty zbrojarskie mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Można je wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania przepisów BHP.

- Transport:

Samochodowy. Do przewożenia stali odpowiednie środki transportu umożliwiające uniknięcia trwałych odkształceń.

- Wykonanie robót:

- Sprawdzić wyrównanie dna wykopu.

- Ułożyć prefabrykaty zbrojarskie w wieńcach stropu.

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą grubość otuliny.

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 75 cm od powierzchni, na którą spada. Jeśli wysokość jest większa należy stosować rynny zsypowe.

- Mieszankę betonową układać warstwami grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,                       z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości pomiędzy prętami zbrojeniowymi. Nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

- Należy tak przygotować betonowanie, aby uniknąć przerw w betonowaniu (niewielki obiekt). Jeśli nastąpi przerwa w betonowaniu roboty należy wznowić w ciągu trzech godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

- Pielęgnacja betonu:

      - Przy temperaturze wyższej niż +5oC należy nie później niż                      po 12 godzinach rozpocząć wilgotnościową pielęgnację betonu                       i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (polewanie wodą minimum 3 razy na dobę).

      - Woda stosowana do polewania winna spełniać wymagania                                                normy PN-EN 1008:2004.

- Kontrola jakości:

Wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie i równe, bez zagłębień pomiędzy ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń.

Pęknięcia są niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że została zachowana otulina zbrojenia minimum 2,5 cm.

Wszystkie nierówności wyrównać za pomocą tarcz i czystej wody bezpośrednio po rozdeskowaniu. Raki i ubytki na powierzchniach odsłoniętych uzupełnić betonem i wygładzić do uzyskania równej i porowatej (nieszklistej) powierzchni.

- Jednostka obmiaru:

1 m3 fundamentów i wieńców, 1 m2 chudego betonu, tona zbrojenia.

- Odbiór robót:

Zbrojenie podlega odbiorowi przed rozpoczęciem betonowania przez inspektora nadzoru i wpisany do dziennika budowy.

Odbiór robót betonowych powinien odbywać się przed zasypaniem lub wykonaniem robót okładzinowych.

Wymagane dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, świadectwa jakości, protokoły odbioru robót zanikających.

- Podstawa płatności:

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 8.

Roboty obejmują: dostarczenie materiałów i sprzętu oraz siły roboczej, oczyszczenie podłoża, wykonanie deskowania, ułożenie mieszanki betonowej, rozbiórkę deskowania i rusztowań, oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych z obiektu.

Oczyszczenie cięcie i wiązanie zbrojenia w prefabrykaty zbrojarskie.

- Przepisy związane:

PN-EN 206-1:2003	Beton.

PN-B-30000:1990	Cement portlandzki.

PN-EN 196-1:1996	Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996	Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997	Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia wiązania.

PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-89/H-84023/06	Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264-2002	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

PN-EN 13139:2003	Piasek