- SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA ROBÓT

CIESIELSKICH I DEKARSKICH

- Przedmiot:

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji dachu             i pokrycia budynków sceny letniej i zaplecza socjalno-gospodarczego projektowanych w zespole boisk i urządzeń sportowych w miejscowości Modliborzyce.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wykonanych w punkcie 2.

- Zakres robót:

  - Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji drewnianej budynku (ścian i słupów), konstrukcji drewnianej dachu, pokryć dachowych dranicami drewnianymi.

  - Wykonanie poziomego i części pochyłych stropu mocowanego do konstrukcji dachu oraz podbitki z desek drewnianych przy okapach.

  - Wykonanie szalunku ściany drewnianej z bali.

  - Wykonanie elementów obróbek okapów.

  - Wykonanie podłogi z desek na legarach w przypadku decyzji o wykonaniu jej zamiast posadzki cementowej.

- Materiały:

Elementy drewniane: bale ścienne, podwaliny, płatwie, słupy, krokwie, łaty, deski wiatrowe, kleszcze, elementy usztywniające, deski pasa podrynnowego dranice drewniane. Jeśli podłoga z desek to deseki podłogowe strugane i legary drewniane.

Gwoździe.

Wszystkie materiały powinny posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie certyfikaty, np. certyfikat zgodności z PN, certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Sprzęt:

Młotek, piła do drewna, pila do metalu, rusztowania przenośne, drabina.

- Transport:

Ręczny.

- Wykonanie robót:

- Ściana drewniana z bali winna być wykonana z materiału w stanie powietrzno-suchym. Bale powinny być zaimpregnowane środkiem grzybobójczym                          i ogniochronnym bez środka barwiącego. Łączenie bali drewnianych ze słupami bez użycia gwoździ.

- Równość powierzchni łacenia taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią                a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku dachu i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

- Powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

- Łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych. Pierwszą łatą umieszcza się w linii okapu.

- Pokrycie dachu dranicami drewnianymi. Dranice należy ułożyć w dwu warstwach.

- Długość zakładu poprzecznego powinna wynosić 25 mm.

- Kontrola jakości:

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania, zgodności z powołanymi normami. Kontroli dokonuje inspektor nadzoru: roboty zanikające podczas ich wykonywania, całe pokrycie po zakończeniu robót.

- Jednostka obmiaru:

Powierzchnia (m2) pokrycia i deskowania. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jeśli ich powierzchnia nie przekracza 0,50 m2.

- Odbiór:

Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oględzin, dokonuje zapisów dzienniku budowy.

Odbiór końcowy , potwierdzony protokołem, polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

- Podstawa płatności:

Za (m2) pokrycia, sufitu i podbitki.

Cena obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiału               i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4,0 m, oczyszczenie

podkładu, pokrycie blachą z przycięciem na żądany wymiar, mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich, uszczelnienie kalenicy i okapu, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiału, likwidacja stanowiska roboczego.

- Przepisy związane:

PN-B-02361:1999	Pochylenia połaci dachowych.

PN – 71/B-10080	Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

PN – 75/D – 96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-EN 20230-1:2003	Gwoździe z drutu stalowego.

PN-82/D-94021	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN – 71/B-10080	Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.