6.  SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA ROBÓT POSADZKARSKICH

- Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przy budowie budynków sceny letniej i zaplecza socjalno-gospodarczego projektowanych w zespole boisk         i urządzeń sportowych w miejscowości Modliborzyce.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie 2.

- Zakres robót:

  - Przygotowanie podłoża pod posadzki,

  - Wykonanie posadzek cementowych.

- Materiały:

Beton towarowy, cement, piasek woda do betonów i zapraw.

- Sprzęt:

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu, np.: betoniarka, pojemniki, wiadra, pace, łaty, poziomnica, łopaty itp.,

- Transport:

Dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach transport ręczny. Beton dostarczany tzw. „gruszką”. Beton przygotowywany na placu budowy - transport ręczny.

- Wykonanie robót:

  - Przygotowanie podsypki z piasku, wyrównanie i ubicie ubijakami. W trakcie ubijania piasek należy polewać wodą.

  - Wykonanie podkładu pod posadzki z betonu. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków

  - Wykonanie właściwej warstwy posadzki z zaprawy cementowej grubości minimum 35 mm na izolacji przeciwwilgociowej. Powierzchnia posadzki winna być zatarta na gładko.

Uwaga:

Jeśli będzie wykonywana podłoga drewniana, należy w warstwie podkładu zabetonować legary drewniane.

- Kontrola jakości:

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładów oraz stwierdzenia wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych, pomiarów.

- Jednostka obmiaru:

Powierzchnia posadzek (m2).

- Odbiór:

Oceny prawidłowości i jakości wykonania posadzek dokonuje się w ramach odbiorów międzyfazowych, sprawdzenia warunków przystąpienia do wykonania posadzek oraz końcowego odbioru robót.

Odbiory międzyfazowe to:

  - Odbiór materiałów – sprawdzenie zgodności użytych materiałów z projektem   i wymaganiami norm i świadectw dopuszczenia do stosowania.

  - Zbadanie warunków przystąpienia do wykonywania posadzek.

  - Odbiór końcowy to sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki.

  - Odbiory częściowe robót zanikających dokonywane przed zakryciem – odbiera Inspektor Nadzoru, co potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Dla podłoży jest to sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni        i wytrzymałości podłoża.

- Podstawa płatności:

Za (m2) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.

- Przepisy związane:

PN-62/B-10144	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania            i badania techniczne przy odbiorze.

PN – 69/B – 30302	Wapno suchogaszone do celów budowlanych.

PN – 74/B – 3000	Cement portlandzki.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250	Woda do celów budowlanych.

PN-85/b-04500	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                         i wytrzymałościowych.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701:1997	Cementy powszechnego użytku.